Ausschreibungstext Lamparkett nach DIN EN 13227, liefern und vollflächig kleben auf Zementestrich unbeheizt – STAUF PUK 4SPEED
Vorbemerkung/Haftungsausschluss: Der Erfolg einer Parkett- und Holzpflaster- und ist zum größten Teil von der entsprechenden Untergrundvorbereitung abhängig. Gemäß VOB/DIN 18356 „Parkett- und Holzpflasterarbeiten“ sind im Voraus insbesondere die Trockenheit, Ebenheit und Festigkeit durch den Verleger zu prüfen. Die Ausführung der Arbeiten muss nach den allgemein anerkannten Regeln des Fachs erfolgen. Darüber hinaus sind die aktuellen technischen Merkblätter bzw. die Anweisungen auf den Etiketten unserer Produkte zu beachten. Im Zweifelsfall ist die Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik (Telefon: +492739-301160 – Mail technik@stauf.de) zu empfehlen. 
Da durch uns nicht alle jeweiligen Besonderheiten des Einzelfalls vor Ort vollständig erfasst werden können, sind abweichende Vorgehensweise und Arbeitsfolgen möglich. Die aufgeführten Texte sind lediglich Anhaltspunkte für Ausschreibungen, Planung und Kalkulation. Wir leisten nicht Gewähr, dass die beschriebenen Texte und Arbeitsfolgen bei jedem individuellen Bauvorhaben zur Anwendung kommen können bzw. dürfen (Stand August 2026).


Leistungsverzeichnis:
	Pos.
	Menge
	Positionsbeschreibung/Leistung
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.0
	…… m²
	Zementestrich (CT), unbeheizt, max. 80% KRL bzw. 2,0 CM% Restfeuchte, neu eingebaut nach DIN EN 13813, eben nach DIN 18202 prüfen und vorbereiten,
	………. €
	………. €

	
	
	gemäß VOB DIN 18356 „Parkett- und Holzpflasterarbeiten“ prüfen,
	
	

	
	
	Reinigungsschliff durchführen, gründlich saugen, um
Verschmutzungen zu entfernen, bis ein
belegereifer Untergrund vorliegt. Abfall ist
ordnungsgemäß zu entsorgen.

	
	

	2.0
	…… lfm
	Risse, Schein- und Arbeitsfugen öffnen, Querschlitze setzen, aussaugen und Wellenverbinder einlegen,
 
	………. €
	………. €

	
	
	kraftschlüssig schließen mit schnell härtendem 2K-Silikatgießharz STAUF SGH 50 oder gleichwertig,
	
	

	
	
	unmittelbar abstreuen der noch frischen Schicht im Überschuss mit STAUF Quarzsand (Körnung 0,4 - 0,8 mm) oder gleichwertig.
	
	

	
	
	Produkteigenschaften 2K-Silikatgießharz:
· geruchsarm
· einfache Verarbeitung
· schnell überarbeitbar
· GISCODE RU1 - lösemittelfrei
· EMICODE® EC1plus - sehr emissionsarm

Verbrauch ist abhängig von Breite und Tiefe der Risse/Fugen. Bei einer Rissbreite von 5mm und Risstiefe von 5 c m (Estrich ist bis zur Hälfte eingeschnitten) ca. 3 bis 4 lfm pro Einheit

Angebotenes Gießharz: ……….

	
	

	3.0
Alternativpos.
	…… m²
	Grundieren von neuen, zementären, trockenen Untergründen mit lösemittelfreien Dispersionsgrundierung STAUF VDP 130 oder gleichwertig,
	………. €
	………. €

	
	
	Auftrag mit Rolle 
	
	

	
	
	Grundierung vor der Klebung mit STAUF-Parkettklebstoffen 
	
	

	
	
	Bei der Verwendung unter Klebstoffen 1:1 mit Wasser verdünnen
	
	

	
	
	Produkteigenschaften Grundierung:
· leicht aufzutragen
· schafft eine gleichmäßige saugfähige Oberfläche
· universell einsetzbar 
· GISCODE D1 - lösemittelfrei
· EMICODE® EC1plus - sehr emissionsarm

· Verbrauch ca. 120 g/m² (in Mischung) bzw. 60 g/m² bei Auftrag mit Rolle

Angebotene Grundierung: ……….

	
	

	4.0
	…… m²
	Lamparkett nach DIN EN 13227, liefern und vollflächig kleben mit hartem 2-Komponenten-Polyurethan-Parkettklebstoff nach ISO 17178 STAUF PUK 4SPEED

Hersteller:
Bezeichnung:
Holzart:
Sortierung:
Breite:
Dicke:
Länge:
Verlegemuster:

	………. €
	………. €

	
	
	vollflächig kleben mit hartem 2- Komponenten-Polyurethan-Parkettklebstoff nach ISO 17178 STAUF PUK 4SPEED oder gleichwertig
	
	

	
	
	Produkteigenschaften Parkettklebstoff:
· keine verpflichtende Diisocyanatschulung (PU) notwendig
· sehr schnelle Festigkeitsentwicklung 
· hohe Scherfestigkeit
· GISCODE RU1 - Lösemittelfrei
· EMICODE® EC1plus - sehr emissionsarm
· DIBt-Zulassung
· Für Gebäudezertifizierung nach BGNB, QNG, BNB, BREEAM und LEED

· Verbrauch mit Zahnspachtel STAUF Nr. 5 (TKB B9) ca. 1300 g/m²

Angebotener Parkettklebstoff: ……….

	
	



